Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

ЛПР.05-ЭПП.13.ТКМ.05.00.ТО

Разраб.

Модин Р.И.

Провер.

Мельникова А.Я

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Изучение технологии  и оборудования контактной сварки

Лит.

Листов

4

КФ ГОУ ОГУ

Лабораторная работа № 5

Изучение технологии  и оборудования контактной сварки

Цель работы:

- Изучить процессы и виды электрической контактной сварки.

- Изучить технологию сварки и ознакомиться с машиной для электрической контактной точечной сварки МТ-501.

Основные сведения

Сущность и основные виды контактной сварки

Контактной сваркой называется сварка с применением давления, при которой нагрев производится теплотой, выделяющейся при прохождении электрического тока через находящиеся в контакте соединяемые части. Контактная сварка предложена в 1882 году русским изобретателем, инженером Н.Н. Бепардесом.

Способы контактной сварки весьма разнообразны. Их можно классифицировать но ряду признаков:

1)  по методу получения соединения, определяемого фазовым состоянием металла в зоне сварки (соединение в твердой или жидкой фазах);

2) конструкции соединений (нахлесточное или стыковое);

3)  технологическому способу получения соединений (например, стыковая сварка сопротивлением, оплавлением, точечная, шовная):

4) виду атмосферы (сварка на воздухе или в защитной среде);

5)  способу подвода тока и форме импульса тока (контактный и индукционный подвод, сварка переменным током различной частоты, постоянный ток или монополярный импульс);

6)  количеству одновременно выполняемых соединений (одноточечная и многоточечная сварка, одиночный и непрерывный рельеф и т.д.);

7)  характер) перемещения деталей или •электродов во время пропускания импульса тока (сварка неподвижных или подвижных деталей, например, непрерывная и шаговая шовная сварка) и т.д.

Схемы основных способов контактной сварки представлены на рисунке 1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

ЛПР.05-ЭПП.13.ТКМ.05.00.ТО

По характеру образования сварного соединения контактной сварки можно подразделить па две основные разновидности: плавлением и пластической деформацией.

a - сварка сопротивлением; б - шовно-стыковая; 
в - точечная сварка двусторонняя; г- шовная сварка

Рисунок 1 - Схемы основных методов контактной сварки

При сварке плавлением соединение возникает в результате плавления и последующей кристаллизации контактирующих объемов металла с образованием общего литого ядра (сварной точки). При сварке пластической деформацией сварное соединение образуется за счет рекристаллизации твердого металла, подвергнутого пластической деформации.

Необходимое и достаточное условие образования соединения при точечной и шовной сварке - образование зоны расплавленного металла или ядра заданных размеров, формирование соединений происходит по следующей схеме (рисунок 2).

Рисунок 32.2 - Этапы формирования соединения

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

ЛПР.05-ЭПП.13.ТКМ.05.00.ТО

Первый этап начинается с момента включения тока и характеризуется образованием электрического контакта, нагревом и расширением твердого металла, приводящим к увеличению зазоров и вытеснению под действием сварочного усилия металла в зазор и образованию уплотняющего ядра пояска.

Второй этап отличается дальнейшим увеличением площади контактов, возникновением и ростом расплавленного ядра до установленного (поминального) для данной толщины деталей диаметра dЯ.НОМ.. На этом папе происходит дробление и перераспределение поверхностных пленок в жидком металле, и продолжаются процессы пластической деформации и расширения металла.

Третий этап в большинстве случаев начинается с момента выключения тока и характерен охлаждением и кристаллизацией металла.

Точечная контактная сварка – это сварка, при которой соединение элементов происходит на участках, ограниченных площадью торцов электродов, подводящих ток и передающих усилие сжатия. Существуют следующие способы точечной сварки: одноточечная двусторонняя, двухточечная односторонняя, двухточечная двухсторонняя, многоточечная односторонняя, рельефная, рельефно-точечная.

При точечной сварке детали 2 и 4 располагают на нижнем инструменте – электроде 1 (рисунок 3).

Рисунок 32.3 - Схема точечной контактной сварки

После опускания верхнего электрода 5 и сжатия деталей усилием Рсж по цепи пропускают один или несколько импульсов тока, нагревающих детали до плавления на небольших контактирующих участках 3, называемых точками. Затем верхний электрод поднимают и детали перемещают в новое положение.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

ЛПР.05-ЭПП.13.ТКМ.05.00.ТО

Контактная сварка осуществляется без расплавления и с расплавлением металла. После расплавления металл кристаллизируется под давлением в зоне соединения. Для сварки однородных материалов типично образование таких же межатомных связей, как и в целом материале.

Количество выделяющейся теплоты Q, Дж, по закону Джоуля-Ленца может быть определено по формуле:

Q=0,24IRt		(1)

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с технологией контактной сварки.

- Изучить принцип действия машины МТ-501.

- Выбрать режим сварки и зарисовать циклограмму сварки.

- Произвести сварку на мягком и жестком режимах малоуглеродистой стали толщиной 0,5-1 мм.

- Проверить качество сварных соединений (твердость, размер точки, прочность на отрыв).

Контрольные вопросы

- В чем сущность процесса электрической контактной сварки?

- Назовите основные способы контактной сварки?

- Что является основными параметрами режима точечной сварки?

- Как связано сопротивление проводников с тепловым действием электрического тока?

- От чего зависит количество теплоты при сварке?

Вывод: Я изучил процессы и виды электрической контактной сварки, а также технологию сварки и ознакомился с машиной для электрической контактной точечной сварки МТ-501.